2020年阿坝藏族羌族自治州珠宝玉石贵金属饰品

产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

贵金属饰品、镶嵌珠宝玉石饰品：按照同一生产厂商、同一材质、同一饰品品种、同一批次的饰品进行组批，取声称质量水平DQL=2.5%、极限质量比LQR水平0（第0检验水平），按GB/T 2828.4、GB/T 2828.11和GB/T 14459检索抽样方案进行随机抽样。当需采用化学分析方法进行检验时，应抽取检样相同数量的样品作为备样。非镶嵌珠宝玉石饰品：按照同一材质、同一饰品品种进行组批，抽样数量为1件。

通常采用随机抽样，也可根据专业知识或经验进行目的抽样。抽取的样品既为检样也为备样【注：检验为无损检测】。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

# 2 检验依据

按不同检验项目，详见表1-3

表1 贵金属饰品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贵金属材料及含量 | GB 11887 QB/T 2062 | GB/T 18043 |
| 2 | 贵金属质量 | QB/T 1690 | QB/T 1690 |
| 3 | 标识 | GB/T 31912 | GB/T 31912 |

表2   非镶嵌珠宝玉石饰品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 珠宝玉石定名 | GB/T 16552 DB51/T 1933 DB51/T 2178 DB51/T 2179 | GB/T 16553 DB51/T 1933 DB51/T 2178 DB51/T 2179 |
| 2 | 珠宝玉石品质等级 (标准有要求者） | GB/T 16554 | GB/T 16554 |
| 3 | 标识 | GB/T 31912 | GB/T 31912 |

表3 镶嵌珠宝玉石饰品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 珠宝玉石定名 | GB/T 16552 DB51/T 1933 DB51/T 2178 DB51/T 2179 | GB/T 16553 DB51/T 1933 DB51/T 2178 DB51/T 2179 |
| 2 | 贵金属材料及含量 | GB 11887 QB/T 2062 | GB/T 18043 |
| 3 | 珠宝玉石品质等级(标准有要求者） | GB/T 16554 | GB/T 16554 |
| 4 | 标识 | GB/T 31912 | GB/T 31912 |

注 1：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

注 2：检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

注 3：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

# 3 判定规则

3.1 依据标准

GB 11887 首饰贵金属纯度的规定及命名方法

GB/T 16552 珠宝玉石 名称

GB/T 16554 钻石分级

GB/T 18043 首饰贵金属含量的测定  X射线荧光光谱法

GB/T 31912 饰品 标识

GB/T 33541 珠宝玉石及贵金属产品抽样检验合格判定准则

QB/T 1690 贵金属饰品质量测量允差的规定

QB/T 2062  贵金属饰品

DB51/T 1933 南红

DB51/T 2178 天然与染色玉髓 定名及合格判定

DB51/T 2179 天然与充填处理碧玺 定名及合格判定

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

经中国国家标准化管理委员会的企业标准信息公共服务平台公示现行有效的企业标准和产品明示质量要求。

3.2 判定原则

3.2.1单项判定

# 3.2.1.1  贵金属材料及含量不符合相关标准要求，该项目判为A类不合格；符合，判为合格。

3.2.1.2  珠宝玉石定名不符合相关标准要求，该项目判为A类不合格；符合，判为合格。

# 3.2.1.3  珠宝玉石品质等级不符合相关标准要求，该项目判为B类不合格；严重不符合相关标准要求，该项目判为A类不合格；符合，判为合格。具体符合性判定原则见表4。

表4 珠宝玉石品质等级符合性判定原则

| 检验项目 | 符合 | 不符合 | 严重不符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 珠宝玉石 品质等级 | 所有分项目级别等于或高于标识级别 | 一项分项目级别低于标识级别一级 | 两项或两项以上分项目级别低于标识级别一级、一项分项目级别低于标识级别二级或二级以上 |

# 3.2.1.4  贵金属质量不符合相关标准要求，该项目判为B类不合格；严重不符合相关标准要求，该项目判为A类不合格；符合，判为合格。具体符合性判定原则见表5。

表5  贵金属质量符合性判定原则

| 检验项目 | 符合 | 不符合 | 严重不符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 贵金属质量 | ¦测定值-标称值¦≤¦允差¦ | ¦允差¦＜¦测定值-标称值¦≤ 3倍¦允差¦ | ¦测定值-标称值¦＞3倍¦允差¦ |

# 3.2.1.5  珠宝玉石质量不符合相关标准要求，该项目判为B类不合格；严重不符合相关标准要求，该项目判为A类不合格；符合，判为合格。具体符合性判定原则见表6。

表6 珠宝玉石质量符合性判定原则

| 检验项目 | 符合 | 不符合 | 严重不符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 珠宝玉石质量 | ¦测定值-标称值¦≤¦允差¦ | ¦允差¦＜¦测定值-标称值¦≤ 2倍¦允差¦ | ¦测定值-标称值¦＞2倍¦允差¦ |

# 3.2.1.6  标识不符合相关标准要求，该项目判为C类不合格；严重不符合相关标准要求，该项目判为B类不合格；符合，判为合格。具体符合性判定原则见表7。

表7  标识符合性判定原则

| 检验项目 | 符合 | 不符合 | 严重不符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标识 | 清晰完整 | 不清晰或缺项 | 出现下列情况之一为严重不符合： 1、无名称标识； 2、未注明珠宝玉石材质名称； 3、名称含混不清； 4、未注明贵金属材料和（或）纯度。 |

3.2.2 综合判定

3.2.2.1  经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格。

3.2.2.2  样本中仅有C类不合格项时，判定为被抽查产品C类不合格。

3.2.2.3  样本中仅有B类不合格项或有B类不合格项同时有C类不合格项时，判定为被抽查产品B类不合格。

3.2.2.4  样本中仅有A类不合格项或有A类不合格项同时有B、C类不合格项时，判定为被抽查产品A类不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。