2020年阿坝藏族羌族自治州市场监督管理局

农用薄膜产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法及数量

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近一年内生产的产品。

随机抽取三卷薄膜，将抽取到的三卷薄膜去掉外层 10 米后，每卷取一块，长度 4 米（或面积不少于 4㎡），将三块薄膜按编号 1、2、3 号标明，其中 1、2 号薄膜签封标明为验样品，3 号薄膜签封标明为备用样品。 抽取的样品应包装好，将封样单展开粘贴于已包装样品封口处，由抽样人员和被抽查企业有关人员在封样单上签名。为防拆封，可使用多张封样单。样品必须保存在室温的环境中，距热源不小于 1m。不得使薄膜挤压变形或损伤。运送时应防止剧烈碰撞损坏样品。

# 2 检验依据

表1  农业用聚乙烯吹塑棚膜检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB 4455-2006 GB/T 4455-2019* | GB 4455-2006 GB/T 4455-2019* |
| 2 | 拉伸强度（纵、横向） |  | GB/T1040.3-2006 |
| 3 | 断裂伸长率/断裂标称应变（纵、横向） |  | GB/T1040.3-2006 |
| 4 | 直角撕裂强度（纵、横向） |  | QB/T 1130-1991 |
| *生产日期在2020年7月1日后的判定依据按GB/T 4455-2019 |

表2  聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸负荷（纵、横向） | GB 13735-2017 | GB/T 1040.3-2006 |
| 2 | 断裂伸长率（纵、横向） |  | GB/T 1040.3-2006 |
| 3 | 直角撕裂负荷（纵、横向） |  | QB/T 1130-1991 |
| 4 | 外观 |  | GB 13735-2017 |

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T1040.3-2006塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄塑和薄片的试验条件

GB 4455-2006 农业用聚乙烯吹塑棚膜

GB/T 4455-2019 农业用聚乙烯吹塑棚膜

GB 13735-2017 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

QB/T 1130-1991塑料直角撕裂性能试验方法

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

经中国国家标准化管理委员会的企业标准信息公共服务平台公示现行有效的企业标准和产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明