2020年阿坝藏族羌族自治州涂料产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1  合成树脂乳液内墙涂料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB 18582 GB/T 9756 | GB 18582 |
| 2 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 |  | GB 18582 |
| 3 | 游离甲醛 |  | GB 18582 |
| 4 | 重金属（铅、镉、铬、汞） |  | GB 18582 |
| 5 | 对比率 |  | GB/T 9756 |
| 6 | 耐洗刷性 |  | GB/T 9756 |

表2  合成树脂乳液外墙涂料面漆检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物(VOC)含量 | GB 24408 GB/T 9755 | GB 24408 |
| 2 | 游离甲醛含量 |  | GB/T 23993 |
| 3 | 乙二醇醚及醚酯含量总和 |  | GB 24408 |
| 4 | 重金属含量（铅、镉、六价铬、汞） |  | GB 24408 |
| 5 | 对比率 |  | GB/T 9755 |
| 6 | 耐洗刷性（2000次） |  | GB/T 9755 |

表3  建筑内外墙用底漆检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB 18582 GB 24408 | GB 18582 |
| 2 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 |  | GB 18582 |
| 3 | 乙二醇醚及醚酯含量总和 |  | GB 24408 |
| 4 | 游离甲醛 |  | GB 18582 |
| 5 | 重金属（铅、镉、铬、汞） |  | GB 18582 |

表4  溶剂型木器涂料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物 (VOC) 含量 | GB 18581 GB/T 23997 GB/T 23998 GB/T 23995 GB/T 25251 | GB 18581 |
| 2 | 苯含量 |  | GB 18581 |
| 3 | 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 |  | GB 18581 |
| 4 | 卤代烃含量 |  | GB 18581 |
| 5 | 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和 |  | GB/T 18446 |
| 6 | 可溶性重金属含量（铅、镉、铬汞）（限色漆、腻子和醇酸清漆） |  | GB 18582 |
| 7 | 铅笔硬度（擦伤） |  | GB/T 6739 |
| 8 | 附着力（划格间距2mm） |  | GB/T 9286 |

注：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 9756合成树脂乳液内墙涂料

GB/T 9755合成树脂乳液外墙涂料

GB 18581 室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量

GB 18582 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量

GB/T 23995室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料

GB/T 23997 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯涂料

GB/T 23998 室内装饰装修用溶剂型硝基涂料

GB 24408 建筑用外墙涂料中有害物质限量

GB/T 25251 醇酸树脂涂料

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

经中国国家标准化管理委员会的企业标准信息公共服务平台公示现行有效的企业标准和产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。