阿坝藏族羌族自治州市场监督管理局

2020年纸巾纸产品质量监督抽查实施细则

1 抽样

1.1抽样型号或规格

抽取样品应为同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一型号规格的产品。

1.2抽样方法

①在生产者的成品库中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的6个月内生产并在国内销售的产品（特殊情况除外）。

②在销售者的展厅或库房中随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明已检验合格并在国内销售的待销产品。

③抽样时应同时抽取产品使用说明（包括包装、标识、使用说明书等）。

④随机数一般可使用随机数表，骰子或扑克牌等方法产生。

1.3抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

1.4抽样数量

纸巾纸、本色纸巾纸：抽取样本基数不少于应抽取样本的3倍。对抽查批中随机选取3个包装单位，从所选取的包装单位中随机抽取至少5个最小销售包装样品，共计15个，其中12个作为检验样本，3个作为备用样本。抽取样品后应用塑料袋、膜或纸质等材料进行包装加封。在市场上抽样时，抽样基数应不少于抽取样品数量样品处置。

# 2 检验依据

表1  本色纸巾纸检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大肠菌群 | GB 15979 | GB 15979附录B |
| 2 | 细菌菌落总数 |  | GB 15979附录B |
| 3 | 溶血性链球菌 |  | GB 15979附录B |
| 4 | 金黄色葡萄球菌 |  | GB 15979附录B |
| 5 | 绿脓杆菌 |  | GB 15979附录B |
| 6 | 横向吸液高度 | QB/T 4509 | GB/T 461.1 |
| 7 | 抗张指数 |  | GB/T 12914-2008 |
| 8 | 纵向湿抗张强度 |  | GB/T 465.2 GB/T 12914-2008 |
| 9 | 柔软度 |  | GB/T 8942 |
| 10 | 荧光性物质 |  | QB/T 4509 |

表2  纸巾纸检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细菌菌落总数 | GB 15979 | GB 15979附录B |
| 2 | 绿脓杆菌 |  | GB 15979附录B |
| 3 | 金黄色葡萄球菌 |  | GB 15979附录B |
| 4 | 溶血性链球菌 |  | GB 15979附录B |
| 5 | 大肠菌群 |  | GB 15979附录B |
| 6 | 可迁移性荧光增白剂 | GB/T 20808 | GB/T 20808中5.4 |
| 7 | 横向吸液高度 |  | GB/T 461.1 |
| 8 | 柔软度 |  | GB/T 8942 |
| 9 | 横向抗张指数 |  | GB/T 12914-2008 |
| 10 | 纵向湿抗张强度 |  | GB/T 12914-2008 |

注：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 451.1  纸和纸板尺寸及偏斜度的测定

GB/T 451.2  纸和纸板定量的测定

GB/T 461.1 纸和纸板毛细吸液高度的测定（克列姆法）

GB/T 7974  纸、纸板和纸浆 蓝光漫反射因数D65亮度的测定（漫射/垂直法，室外日光条件）

GB/T 8942 纸柔软度的测定

GB/T 12914-2008纸和纸板抗张强度的测定

GB 15979一次性使用卫生用品卫生标准

QB/T 4509 本色生活用纸

GB/T 20808 纸巾纸

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

经中国国家标准化管理委员会的企业标准信息公共服务平台公示现行有效的企业标准和产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。